Приказ Минтруда России от 01.12.2015 N 908н
"Об утверждении профессионального стандарта "Контролер сварочных работ"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2015 N 40415)	
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 19.01.2016 

Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 2015 г. N 40415

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 1 декабря 2015 г. N 908н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
"КОНТРОЛЕР СВАРОЧНЫХ РАБОТ"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю:
Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Контролер сварочных работ".

Министр
М.А.ТОПИЛИН

Утвержден
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 1 декабря 2015 г. N 908н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

КОНТРОЛЕР СВАРОЧНЫХ РАБОТ

	657	
	Регистрационный номер	

I. Общие сведения

Выполнение работ по контролю соблюдения требований к выполнению сварочных работ и техническому контролю объекта (сварной конструкции)		40.107	
(наименование вида профессиональной деятельности)		Код	

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Определение соответствия установленным требованиям выполненных сварочных работ и объекта (сварной конструкции) при производстве и в период эксплуатации	

Группа занятий:

2149	Специалисты в области техники, не входящие в другие группы	3112	Техники по гражданскому строительству	
3119	Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы	3122	Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности	
3123	Мастера (бригадиры) в строительстве	7212	Сварщики и газорезчики	
(код ОКЗ <1>)	(наименование)	(код ОКЗ)	(наименование)	

Отнесение к видам экономической деятельности:

71.12.1	Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора	
71.20.3	Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ	
71.20.4	Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование	
71.20.8	Сертификация продукции, услуг и организаций	
71.20.9	Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая	
(код ОКВЭД <2>)	(наименование вида экономической деятельности)	

II. Описание трудовых функций, входящих
в профессиональный стандарт (функциональная карта вида
профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции	
код	наименование	уровень квалификации	наименование	код	уровень (подуровень) квалификации	
A	Выполнение работ по контролю подготовительных, сборочных и сварочных работ	4	Проведение контроля подготовительных и сборочных работ	A/01.4	4	
			Проведение контроля сварочных работ	A/02.4		
B	Технический контроль производства и эксплуатации объекта (сварной конструкции), производственно-технологической и исполнительной документации	5	Проведение технического контроля производства (изготовления, монтажа) объекта (сварной конструкции), производственно-технологической и исполнительной документации	B/01.5	5	
			Проведение технического контроля и испытаний находящегося в эксплуатации объекта (сварной конструкции), производственно-технологической и исполнительной документации при ремонте и реконструкции	B/02.5		

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Выполнение работ по контролю подготовительных, сборочных и сварочных работ	Код	A	Уровень квалификации	4	

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможные наименования должностей, профессий	Контролер сварочных работ	

Требования к образованию и обучению	Среднее профессиональное образование по профилю сварочного производства
Образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих	
Требования к опыту практической работы	При наличии среднего профессионального образования по профилю сварочного производства - без предъявления требований к опыту работы
При наличии непрофильного среднего профессионального образования - не менее одного года работ в области контроля качества сварочного производства	
Особые условия допуска к работе	Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке <3>
Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда, безопасности в установленном порядке <4>
Прохождение аттестации по визуальному и измерительному контролю в соответствии с правилами аттестации работников в области неразрушающего контроля <5>	
Другие характеристики	-	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности	
ОКЗ	2149	Специалисты в области техники, не входящие в другие группы	
	3119	Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы	
	7212	Сварщики и газорезчики	
ЕТКС <6>	§ 12 - § 14	Контролер сварочных работ 3 - 5-го разряда	
ОКПДТР <7>	13057	Контролер сварочных работ	
ОКСО <8>	150110	Контроль качества металлов и сварных соединений	
	150203	Сварочное производство	

3.1.1. Трудовая функция

Наименование	Проведение контроля подготовительных и сборочных работ	Код	A/01.4	Уровень (подуровень) квалификации	4	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Изучение производственно-технологической документации по проведению контроля подготовительных и сборочных работ	
	Проверка доступности объекта для проведения контроля	
	Подготовка рабочего места к проведению контроля	
	Проверка исправности средств контроля (измерительного инструмента, оборудования, оптических средств), сведений об их поверке	
	Проведение входного контроля свариваемых и сварочных материалов	
	Проведение контроля подготовки элементов сварной конструкции и их сборки под сварку	
	Определение соответствия подготовки элементов сварной конструкции и их сборки под сварку требованиям производственно-технологической документации	
	Проведения контроля выполнения ремонта дефектных участков	
	Оформление документации (акты, заключения) по результатам контроля подготовительных и сборочных работ	
Необходимые умения	Применять производственно-технологическую документацию по сборке, сварке и контролю	
	Определять условия проведения работ по контролю (уровень освещенности, контрастности и шероховатости контролируемых поверхностей; возможность применения комбинированного освещения; оптимальный угол обзора и расстояние до контролируемого объекта)	
	Определять и обеспечивать условия безопасного выполнения работ	
	Устанавливать соответствие сведений документов о качестве (сертификатов, паспортов), маркировки материалов и сборочных узлов требованиям производственно-технологической документации	
	Выполнять входной контроль свариваемых и сварочных материалов	
	Устанавливать соответствие подготовки элементов сварной конструкции и их сборки под сварку требованиям производственно-технологической документации	
	Оформлять документацию (акты, заключения) по результатам контроля подготовительных и сборочных работ	
Необходимые знания	Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, условные обозначения сварных швов на чертежах	
	Требования производственно-технологической, нормативной документации по сварке и контролю	
	Основные группы и марки свариваемых материалов	
	Классификация, марки сварочных материалов	
	Правила хранения, подготовки и применения свариваемых и сварочных материалов (приемка, просушка, прокалка, обеспечение чистоты поверхности, проверка сварочно-технологических свойств)	
	Правила и способы подготовки поверхностей и кромок изделий под сварку	
	Правила сборки и крепления элементов конструкции в сборочных приспособлениях; расположение, количество и размеры прихваток, креплений	
	Допуски при подготовке и сборке объекта (сварной конструкции)	
	Методика проведения визуального и измерительного контроля	
	Виды дефектов при сварке, причины их образования, методы предупреждения и способы устранения	
	Требования, предъявляемые к сварочному и вспомогательному оборудованию	
	Назначение, устройство и порядок применение средств контроля (измерительного инструмента, оборудования, оптических средств)	
	Требования к качеству сварных соединений	
	Виды и методы контроля подготовленных под сварку и собранных конструкций и сварных швов	
	Нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ	
	Требования охраны труда, в том числе на рабочем месте	
	Формы отчетной документации по результатам контроля подготовительных и сборочных работ	
Другие характеристики	-	

3.1.2. Трудовая функция

Наименование	Проведение контроля сварочных работ	Код	A/02.4	Уровень (подуровень) квалификации	4	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Выполнение трудовых действий, предусмотренных трудовой функцией A/01.4 "Проведение контроля подготовительных и сборочных работ" настоящего профессионального стандарта	
	Проведение контроля соблюдения техники и технологии сварки в процессе выполнения сварочных работ	
	Проведение визуального и измерительного контроля изготовленного объекта (сварной конструкции) и выявление несоответствий сварных соединений и объекта в целом требованиям производственно-технологической и нормативной документации	
	Регистрация и маркировка выявленных визуальным и измерительным контролем несоответствий для последующего проведения контроля методами, предусмотренными производственно-технологической документацией	
	Оформление приемо-сдаточной документации по результатам контроля выполнения сварочных работ	
Необходимые умения	Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией A/01.4 "Проведение контроля подготовительных и сборочных работ" настоящего профессионального стандарта	
	Выявлять визуальным и измерительным контролем наружные дефекты сварных швов, определять с помощью измерительного инструмента геометрические размеры сварных соединений и конструкций	
	Выполнять контроль сварных швов и конструкций методами, предусмотренными производственно-технологической документацией	
	Выполнять испытания сварных швов на плотность	
Необходимые знания	Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией A/01.4 "Проведение контроля подготовительных и сборочных работ" настоящего профессионального стандарта	
	Нормативная и производственно-технологическая документация по сварке и контролю	
	Техника и технология сварки	
	Требования нормативных документов к контролю поверхности и геометрических размеров сварных швов и сварных конструкций	
	Допуски на габаритные и линейные размеры при сварке конструкций	
	Основные методы контроля сварных соединений	
	Назначение и устройство оборудования и приспособлений, применяемых для контроля	
	Формы документации, оформляемой по результатам контроля	
Другие характеристики		

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Технический контроль производства и эксплуатации объекта (сварной конструкции), производственно-технологической и исполнительной документации	Код	B	Уровень квалификации	5	

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможные наименования должностей, профессий	Контролер сварочных работ
Мастер контрольный	

Требования к образованию и обучению	Среднее профессиональное образование по профилю сварочного производства
Образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена
Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки	
Требования к опыту практической работы	При наличии высшего образования по профилю сварочного производства - без предъявления требований к опыту работы
При наличии среднего профессионального образования по профилю сварочного производства - не менее одного года по профессиям, соответствующим 4-му уровню квалификации настоящего профессионального стандарта
При наличии непрофильного высшего образования или среднего профессионального образования - не менее трех лет по профессиям, соответствующим 4-му уровню квалификации настоящего профессионального стандарта	
Особые условия допуска к работе	Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке
Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда, безопасности в установленном порядке
Прохождение аттестации по визуальному и измерительному контролю в соответствии с правилами аттестации работников в области неразрушающего контроля	
Другие характеристики	-	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности	
ОКЗ	2149	Специалисты в области техники, не входящие в другие группы	
	3112	Техники по гражданскому строительству	
	3119	Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы	
	3122	Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности	
	3123	Мастера (бригадиры) в строительстве	
ЕТКС	§ 15 - § 15а	Контролер сварочных работ 6 - 7-го разряда	
ЕКС <9>	-	Мастер контрольный (участка, цеха)	
ОКПДТР	23840	Мастер контрольный (участка, цеха)	
	23991	Мастер строительных и монтажных работ	
	23998	Мастер участка	
	24013	Мастер цеха	
	25864	Производитель работ (прораб) (в промышленности)	
	25865	Производитель работ (прораб) (в строительстве)	
	27120	Техник-технолог	
ОКСО	150107	Металлургия сварочного производства	
	150110	Контроль качества металлов и сварных соединений	
	150202	Оборудование и технология сварочного производства	
	150203	Сварочное производство	
	200102	Приборы и методы контроля качества и диагностики	

3.2.1. Трудовая функция

Наименование	Проведение технического контроля производства (изготовления, монтажа) объекта (сварной конструкции), производственно-технологической и исполнительной документации	Код	B/01.5	Уровень (подуровень) квалификации	5	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Выполнение трудовых действий, предусмотренных трудовыми функциями A/01.4 "Проведение контроля подготовительных и сборочных работ" и A/02.4 "Проведение контроля сварочных работ" настоящего профессионального стандарта	
	Проведение документарной проверки соответствия квалификации работников сварочного производства требованиям нормативной и производственно-технологической документации и наличия допуска к выполнению сварочных работ	
	Проверка наличия производственно-технической и разрешительной документации на применение аттестованных (сертифицированных) сварочных материалов, сварочного оборудования и сварочных технологий при выполнении сварочных работ	
	Проведение или верификация результатов входного контроля и испытаний, условий хранения, транспортировки и выдачи свариваемых и сварочных материалов	
	Проведение контроля сварки допускных образцов перед выполнением сварочных работ и оформление журнала сварочных работ	
	Выполнение или верификация результатов входного, операционного и приемочного контроля сварных конструкций	
	Проведение контроля оформления приемо-сдаточной и исполнительной документации по результатам контроля выполнения сварочных работ, контроля и испытаний сварной конструкции	
Необходимые умения	Необходимые умения, предусмотренные трудовыми функциями A/01.4 "Проведение контроля подготовительных и сборочных работ" и A/02.4 "Проведение контроля сварочных работ" настоящего профессионального стандарта	
	Верифицировать документы о квалификации работников и допуске к проведению и организации сварочных работ, аттестации (сертификации) сварочных материалов, сварочного оборудования и сварочных технологий и возможности их применения на конкретном объекте	
	Анализировать и обеспечивать соблюдение требований технических условий, нормативной, конструкторской и производственно-технической документации при проведении технического контроля	
	Верифицировать документы входного контроля и испытаний, условий хранения, транспортировки и выдачи свариваемых и сварочных материалов	
	Регистрировать и оценивать данные контрольно-измерительных приборов сварочного и вспомогательного оборудования	
	Анализировать и оценивать выявленные при контроле несоответствия и дефекты	
	Оформлять приемо-сдаточную и исполнительную документацию по результатам контроля выполнения сварочных работ, контроля и испытаний сварной конструкции	
Необходимые знания	Необходимые знания, предусмотренные трудовыми функциями A/01.4 "Проведение контроля подготовительных и сборочных работ" и A/02.4 "Проведение контроля сварочных работ" настоящего профессионального стандарта	
	Требования нормативных и методических документов по управлению качеством сварной продукции, инструкций и методик проведения технического контроля	
	Технические условия на материалы, детали, конструкции, комплектующие изделия и сварную продукцию	
	Виды производственного брака, причины его возникновения, способы предупреждения и устранения	
	Порядок проведения контроля выполняемых работ	
	Порядок оформления документации по учету и анализу несоответствий и дефектов контролируемого объекта	
	Требования к испытательным лабораториям, в том числе лабораториям неразрушающего контроля, и работников, осуществляющим проведение контроля и испытания	
	Порядок учета и оформления разрешительной и исполнительной документации на сварную продукцию	
Другие характеристики	-	

3.2.2. Трудовая функция

Наименование	Проведение технического контроля и испытаний находящегося в эксплуатации объекта (сварной конструкции), производственно-технологической и исполнительной документации при ремонте и реконструкции	Код	B/02.5	Уровень (подуровень) квалификации	5	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Выполнение трудовых действий, предусмотренных трудовой функцией B/01.5 "Проведение технического контроля производства (изготовления, монтажа) объекта (сварной конструкции), производственно-технологической и исполнительной документации" настоящего профессионального стандарта	
	Проведение периодических осмотров поверхностей сварных конструкций на наличие поверхностных дефектов, коррозии и механических повреждений	
	Проведение периодического контроля и испытаний объекта (сварной конструкции)	
	Регистрация несоответствий, выявленных при периодических осмотрах, контроле и испытаниях в процессе эксплуатации сварных конструкций	
	Принятие решения о необходимости проведении ремонта, реконструкции или вывода из эксплуатации объекта (сварной конструкции) с уведомлением служб эксплуатации контролируемого объекта	
	Проведение контроля выполнения сварочных работ и оформления журнала сварочных работ при ремонте или реконструкции объекта (сварной конструкции)	
	Проведение контроля оформления приемо-сдаточной и исполнительной документации по результатам контроля выполнения сварочных работ, контроля и испытаний сварной конструкции после ремонта или реконструкции	
Необходимые умения	Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией B/01.5 "Проведение технического контроля производства (изготовления, монтажа) объекта (сварной конструкции), производственно-технологической и исполнительной документации" настоящего профессионального стандарта	
	Выполнять контроль и испытания объекта (сварной конструкции) видами и методами, установленными эксплуатационной документацией объекта	
	Выявлять и оценивать поверхностные и внутренние дефекты сварных конструкций и сварных соединений в соответствии с требованиями нормативной, конструкторской и производственно-технологической документации на объект	
	Оценивать необходимость проведения ремонта, реконструкции или вывода из эксплуатации объекта (сварной конструкции)	
	Анализировать и систематизировать выявленные несоответствия	
Необходимые знания	Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией B/01.5 "Проведение технического контроля производства (изготовления, монтажа) объекта (сварной конструкции), производственно-технологической и исполнительной документации" настоящего профессионального стандарта	
	Виды, методы, объем и порядок проведения контроля и испытаний сварных конструкций в процессе эксплуатации	
	Виды коррозии, причины ее возникновения и способы предупреждения	
	Влияние дефектов, коррозии и механических повреждений на работоспособность сварной конструкции	
	Формы и требования к оформлению приемо-сдаточной и исполнительной документации по ремонту и реконструкции сварных конструкций	
Другие характеристики	-	

IV. Сведения об организациях - разработчиках
профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП (ООР)), город Москва	
Исполнительный вице-президент РСПП (ООР) Кузьмин Д.В.	

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1	Ассоциация НОСТРОЙ, город Москва	
2	ГУП МО "Мособлгаз", город Люберцы, Московская область	
3	НП "Национальное промышленное сварочное общество", город Краснодар	
4	ОАО "АК "Транснефть", город Москва	
5	ОАО "Газпром", город Москва	
6	ОАО "МОСГАЗ", город Москва	
7	ОАО "Объединенная судостроительная корпорация", город Санкт-Петербург	
8	ОАО ЦНИИС "Научно-исследовательский центр "Мосты", город Москва	
9	ООО "Научно-производственное предприятие Сварка-74", город Челябинск	
10	ООО "Национальная экспертно-диагностическая компания", город Москва	
11	ООО "Учебный научно-технический центр "Сварка", город Санкт-Петербург	
12	Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство "Национальное Агентство Контроля Сварки", город Москва	
13	ФГБОУ ВПО "Волгоградский государственный технический университет", город Волгоград	
14	ФГБОУ ВПО "Донской государственный технический университет", город Ростов-на-Дону	
15	ФГБОУ ВПО "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана", город Москва	
16	ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет", город Санкт-Петербург	
17	ФГБОУ ВПО "Уфимский государственный авиационный технический университет", город Уфа, Республика Башкортостан	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор занятий.
<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
<3> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848).
<4> Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный N 4209), приказ Ростехнадзора от 29 января 2007 г. N 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" (зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2007 г., регистрационный N 9133) с изменениями, внесенными приказами Ростехнадзора от 5 июля 2007 г. N 450 (зарегистрирован Минюстом России 23 июля 2007 г., регистрационный N 9881), от 27 августа 2010 г. N 823 (зарегистрирован Минюстом России 7 сентября 2010 г., регистрационный N 18370), от 15 декабря 2011 г. N 714 (зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2012 г., регистрационный N 23166), от 19 декабря 2012 г. N 739 (зарегистрирован Минюстом России 5 апреля 2013 г., регистрационный N 28002), от 6 декабря 2013 г. N 591 (зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2014 г., регистрационный N 31601), от 30 июня 2015 г. N 251 (зарегистрирован Минюстом России 27 июля 2015 г., регистрационный N 38208).
<5> Постановление Госгортехнадзора России от 23 января 2002 г. N 3 "Об утверждении Правил аттестации персонала в области неразрушающего контроля" (зарегистрировано Минюстом России 17 апреля 2002 г., регистрационный N 3378).
<6> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел "Сварочные работы".
<7> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
<8> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
<9> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.